СВОД ПРАВИЛ

КОНСТРУКЦИИ ФАСАДНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

The translucent facade design of buildings and structures.

Design rules

Дата введения ХХХХ–ХХ–ХХ

# 1. Область применения

# 1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование светопрозрачных наружных фасадных стен зданий и сооружений (КФС), обеспечивающих естественное освещение помещений и защиту их от воздействия температуры, атмосферных осадков, солнечной радиации и шума.

# 1.2 Свод правил не распространяется на проектирование:

- фасадных конструкций специального назначения (противовзломные, пуленепробиваемые, противопожарные и легкосбрасываемые);

- фасадные конструкции с заполнением из мембран и светопрозрачные конструкции из поликарбоната;

# - светопрозрачных фасадных систем не являющимися тепловым контуром зданий.

# 2. Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 4.224-83 СПКП. Строительство. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Номенклатура показателей

ГОСТ 111-2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия (С изменениями №1, 2, 3)

ГОСТ 166-89 (СТ СЭВ 704-77 - СТ СЭВ 707-77; СТ СЭВ 1309-78, ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3)

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 5533-2013 Стекло узорчатое. Технические условия

ГОСТ 7481-2013 Стекло армированное. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8026 -92 Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 17716-2014 Зеркала. Общие технические условия

# ГОСТ 17187-2010 (IEC 61672-1:2002) Шумомеры. Часть 1. Технические требования

ГОСТ 20403-75 (СТ СЭВ 1970-79) Резина. Метод определения твердости в международных единицах (от 30 до 100 IRHD) (с Изменениями 1,2)

ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)

ГОСТ 24866-2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия

ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 25945-98 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний

ГОСТ 26254-84 Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерения. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче (с Поправкой)

ГОСТ 26602.3-99 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции (с Поправкой)

ГОСТ 26602.4 – 2012. Блоки оконные и дверные. Методы определения общего коэффициента пропускания света.

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия (с Изменением №1)

ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой)

ГОСТ 30698-2014 Стекло закаленное. Технические условия

ГОСТ 30733-2014 Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия

ГОСТ 30778-2001 Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия

ГОСТ 30826-2014 Стекло многослойное. Технические условия

ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам.

ГОСТ 31167-2009 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях

ГОСТ 31251-2008 Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность

ГОСТ 31364-2014 Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия

ГОСТ 32361–2013 Стекло и изделия из него. Пороки. Термины и определения

ГОСТ 32530–2013 Стекло и изделия от него. Маркировка, упаковка, транспор-тирование, хранение

ГОСТ 32539-2013 Стекло и изделия из него. Термины и определения

ГОСТ 32563-2013 Стекло с полимерными пленками. Технические условия (с Поправкой)

ГОСТ 33000-2014 Стекло и изделия из него. Метод испытания на огнестойкость

ГОСТ 33017-2014 Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием. Технические условия

ГОСТ 33079-2014 Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Классификация. Термины и определения

ГОСТ 33086-2014 Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием. Технические условия

ГОСТ 33087-2014 Стекло термоупрочненное. Технические условия

ГОСТ 33560–2015 Стекло и изделия из него. Требования безопасности при об-ращении со стеклом

ГОСТ 33792-2016 Конструкции фасадные светопрозрачные. Методы определения воздухо- и водонепроницаемости

ГОСТ 33793-2016 Конструкции фасадные светопрозрачные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке

ГОСТ 33891-2016 Стекло закаленное эмалированное (стемалит). Технические условия

ГОСТ Р 8.714-2010 (МЭК 61260:1995) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Фильтры полосовые октавные и на доли октавы. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 53308-2009 Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость

ГОСТ Р 53376-2009 (ЕН ИСО 354:2003) Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере

ГОСТ Р 54858-2011 Конструкции фасадные светопрозрачные. Метод определения приведенного сопротивления теплопередаче

ГОСТ Р 54861-2011 Окна и наружные двери. Методы определения сопротивления теплопередаче

ГОСТ Р 56235-2014 Заявление и проверка характеристик изоляции воздушного шума звукоизоляционных изделий

ГОСТ Р 56769-2015 (ИСО 717-1:2013) Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции воздушного шума

ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012 Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 1. Правила испытаний строительных изделий определенного вида

ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума

ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012 Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 4. Методы и условия измерений

ГОСТ Р ИСО 10140-5-2012 Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 5. Требования к испытательным установкам и оборудованию

ГОСТ Р ИСО 10848-2-2012 Акустика. Лабораторные измерения косвенной передачи воздушного и ударного шума между смежными помещениями. Часть 2. Применение к легким слабо связанным конструкциям,

ГОСТ Р ЕН 12354-1-2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 1. Звукоизоляция воздушного шума между помещениями

ГОСТ Р ЕН 12354-3-2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 3. Звукоизоляция внешнего шума

ГОСТ Р МЭК 60942-2009 Калибраторы акустические. Технические требования и требования к испытаниям

ГОСТ EN 410-2014 Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик

ГОСТ EN 572-1-2016 Стекло натрий-кальций-силикатное. Основные характери-стики

ГОСТ EN 673-2016 Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Метод расчета сопротивления теплопередаче

ГОСТ EN 12600-2015 «Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару двойной шиной»;

ГОСТ EN 12758-2015 «Стекло и изделия из него. Показатели звукоизоляции»;

ГОСТ EN 14179-1-2015 «Стекло закаленное термовыдержанное. Технические требования»;

ГОСТ ISO 11485-1-2016 «Стекло моллированное. Термины и определения»;

ГОСТ ISO 11485-2-2016 «Стекло моллированное. Технические требования»;

ГОСТ ISO 11485-3-2016 «Стекло моллированное. Закаленное и многослойное стекло. Технические требования»;

ГОСТ ISO 14438-2014 Стекло и изделия из него. Определение значения энерге-тического баланса. Метод расчета (с Поправкой)

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением № 1)

СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81*Строительство в сейсмических районах» (с Изменением №1)

СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции»

СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 Кровли»

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»

СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»

СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с Изменением № 1, 2)

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003Тепловая защита зданий»

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»

СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»

СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции»

СП 118.13330.2012* «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с Изменениями № 1,2)

СП 128.13330.2012 «СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции»

СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (с Изменением №2)

СП 275.1325800.2016 Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность (с Изменениями № 1,2)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

3. Термины и определения

В настоящем своде правил использованы термины из [1],[2],[3],[4], СП 17.13330, СП 50.13330, СП 54.13330, СП 51.13330, СП 118.13330, СП 128.13330, ГОСТ 33079, ГОСТ Р 56769 а также иные термины с соответствующими определениями:

3.1 анкер: Крепежное изделие промышленного изготовления, предназначенное для крепления строительных элементов, материалов, конструкций и оборудования к строительному основанию.

3.2 атмосферостойкий герметик: Уплотнитель из эластичного герметика, который после нанесения образует уплотнение подходящего размера для создания достаточного барьера для воздуха и воды, устойчивый к воздействию УФ излучения и озона и выдерживающий деформационные нагрузки от воздействия ветра и других сил.

3.3 герметик: Эластичная полимерная  композиция, приобретающая после ее нанесения механические свойства по когезии и адгезии  к стеклу и/или дистанционной рамке, достаточные для использования ее в качестве контурного уплотнения [4].

3.4 герметик вторичной герметизации стеклопакета с конструктивными (структурными) свойствами: герметик обеспечивающий воздухонепроницаемое уплотнение стеклопакета по периметру, который сопротивляется проникновению воды  и пара, утечке газа, воздействию ультрафиолетого излучения и озона и выдерживающий деформационные нагрузки от воздействия ветра и других сил.

3.5 дистанционная рамка: Деталь, которая служит для удерживания листов стекла на расстоянии друг от друга и создания зазора между стеклами по контуру стеклопакета [4].

3.6 заполнение светопрозрачное: Светопрозрачные элементы, плоские или объемные, установленные в проемы монтажной профильной системы (переплета) из листового стекла, стеклопакетов, светопропускающих полимерных панелей или светопрозрачных мембран.

3.7 клей-герметик: уплотнитель из эластичного герметика, который после нанесения образует уплотнение подходящего размера и адекватной адгезии для передачи усилий между соединяемыми поверхностями. Под адекватной адгезией подразумевается, что сила сцепления с поверхностью превышает внутреннюю прочность материала.

3.8 конструктивный (структурный) клей-герметик: Клей-герметик, для передачи усилий между стеклом и несущим каркасом (металлической рамкой к которой приклеивается стекло) и между стеклами стеклопакета, устойчивый к воздействию ультрафиолетового излучения и озона.

3.9

конструкция фасадная светопрозрачная КФС: Наружная ненесущая стена, состоящая из каркаса, крепежных элементов, уплотнителей и светопрозрачного и/или непрозрачного заполнения. [ГОСТ 33079-2014, раздел 2, пункт 2.1]

3.10

кронштейн базовый: Вид кронштейна, на котором закрепляют одну или несколько болтовых опор с обеспечением их подвижного или неподвижного положения. [ГОСТ 33079-2014, раздел 2, пункт 2.11]

3.11

монтажный шов: Элемент узла примыкания, представляющий собой комбинацию различных изоляционных материалов, используемых для заполнения монтажного зазора и обладающих заданными характеристиками. [ГОСТ 30971-2002, раздел 3, пункт 3.10]

3.12

непрозрачное заполнение: Заполнение из стекла, стеклопакета, листового облицовочного материала, однослойной или многослойной панели, изготовленной из непрозрачных материалов. [ГОСТ 54858-2011, раздел 3, пункт 3.15]

3.13 несущий каркас конструкций фасадных светопрозрачных: Конструкция, воспринимающая усилия от светопрозрачного/несветопрозрачного заполнения и иных элементов конструкции фасадной светопрозрачнойи передающая эти усилия на несущую конструкцию здания.

3.14 панели полимерные монолитные: Светопрозрачные изделия из поликарбоната или других пластиков, не имеющие внутренних пустот, плоские или профилированые.

3.15 панели полимерные многослойные: Светопрозрачные изделия из поликарбоната или других пластиков, состоящие из двух или более параллельных слоев и перемычек между ними (ребер жесткости), образующих каналы, как минимум, с 2 параллельными сторонами.

3.16

ригель: Горизонтальный несущий элемент для крепления заполнения навесного фасада. Ригель может быть верхний, нижний и центральный. [ГОСТ 54858-2011, раздел 3, пункт 3.17]

3.17

стойка: Вертикальный несущий элемент для крепления заполнений, который, как правило, воспринимает нагрузки от всей навесной фасадной конструкции и передает их через кронштейны на несущее основание. [ГОСТ 54858-2011, раздел 3, пункт 3.16]

3.18 температурный блок: часть фасадных конструкций здания, отделенных разделяющим температурным швом.

3.19 уплотнитель: Эластичный профиль из полимерного материала с заданными размерами и формой поперечного сечения; обеспечивает плотное сопряжение профиля и заполнения.

3.20 фонарь: Фрагмент светопропускающего покрытия, установленный над проемом в кровле, на возвышающемся основании, служаший для освещения помещений естественным светом. Может использоваться для аэрации, в том числе для вытяжной противодымной вентиляции.

4. Общие положения

4.1 При проектировании КФС, кроме настоящих правил, должны выполняться требования действующих норм проектирования зданий и сооружений, техники безопасности и правил по охране труда.

4.2 Проектирование светопрозрачных покрытий, в том числе фонарей, с различными типами заполнения (стекло, поликарбонат, мембраны) необходимо выполнять согласно требований соответствующего свода правил.

4.3 Проектирования КФС с заполнением из поликарбоната необходимо выполнять в соответствии с требованиями к конструкциям светопрозрачным из поликарбоната.

4.4 Номенклатуру и классификационную структуру КФС необходимо принимать согласно ГОСТ 33079.

4.5 Основными эксплуатационно-техническими характеристиками КФС являются:

- общий коэффициент пропускания света;

- приведенное сопротивление теплопередачи минимальная температура на внутренней поверхности конструкции;

- параметры звукоизоляции от воздушного шума;

- воздухопроницаемость;

- водопроницаемость;

- сопротивление ветровой нагрузке;

- стойкость к воздействию солнечной радиации.

4.6 Долговечность элементов и комплектующих КФС должна соответствовать расчетному сроку службы здания и сооружения  не менее 20 условных лет.

Примечание - Допускается использовать элементы заполнения с расчетным сроком службы не менее 20 удельных лет при условии технического решения их защиты при эксплуатации здания. Необходимые указания должны быть внесены в проектную и рабочую документацию, а также в технический регламент по эксплуатации.

4.7 При проектировании следует предусматривать устройства и механизмы для обслуживания и ремонта КФС, если без них доступ к элементам конструкций невозможен.

4.8 Расчет по предельным состояниям КФС следует выполнять в соответствии с требованиями СП 16.13330, СП 20.13330, СП 64.13330, СП 128.13330, без учета подкрепления несущего каркаса КФС элементами остекления.

4.9 Узлы крепления КФС к несущим конструкциям здания должны обеспечивать компенсацию, необходимую при деформациях здания, а также температурно-климатических воздействиях на фасадную систему, без возникновения в элементах крепления дополнительных внутренних напряжений.

4.10 Требования по расчету и проектированию КФС в сейсмических районах, а также в районах с повышенной сейсмичностью (7,8 и 9 баллов) следует выполнять в соответствии с СП 14.13330.

Определение нагрузок на остекление при особом (сейсмическом) воздействии выполнять с учетом требований СП 14.13330

4.11 Ограничения по предельным высотам и размерам блоков зданий и сооружений с учетом их назначения, конструктивной схемы и расчетной сейсмичности площадки строительства приведены в СП 14.13330.

5 Проектирование КФС

5.1 Общие сведения

5.1.1 Задачей проектирования КФС является: определение их параметров и характеристик, обеспечивающих требования нормативных документов и технического задания Заказчика, определение конкретного конструктивного исполнения этих параметров и характеристик с разработкой соответствующей рабочей документации. Порядок проектирования КФС приведен в Приложении А.

5.2 Номенклатура и классификационная структура КФС.

5.2.1 КФС в соответствии с ГОСТ 33079 классифицируются по:

-расположению конструкции (навесная конструкция, встроенная конструкция, комбинированная конструкция);

-типу несущего каркаса (конструкция стоечно-ригельная, модульная, фахверковая, вантовая, бескаркасная, комбинированная);

-материалу каркаса (каркас стальной, из алюминиевых сплавов, из древесины, многослойного стекла, пластмасс, комбинированный);

-типу крепления светопрозрачного заполнения(-механическое крепление прижимными наружными планками по всем или отдельным краям заполнения; механическое крепление прижимными внутренними планками по всем или отдельным краям заполнения; механическое крепление с наружными или внутренними точечными креплениями в виде зажимов по всем или отдельным краям заполнения; механическое крепление с наружными или внутренними точечными креплениями в виде болтовых опор; клеевое крепление по всем краям светопрозрачного элемента; клеевое крепление по отдельным краям светопрозрачного заполнения; комбинированное крепление, включающее в себя две или более разновидности крепления);

- наличию выступающих из плоскости остекления элементов механического крепления (с видимыми элементами крепления; без видимых элементов крепления, комбинированное) ;

- виду светопрозрачного заполнения (листовое стекло, многослойное стекло, стеклопакеты, стекло строительное профилированное, изделия из светопрозрачных пластмасс).

5.3 Основные эксплуатационные характеристики

5.3.1 Требования к инсоляции и естественному освещению устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 и СП 52.13330 и обеспечиваются расчетами по методикам, приведенным в СП 23-102. Расчеты проводятся с целью обеспечения требуемого коэффициента естественной освещенности и необходимой продолжительности инсоляции. Результатами расчета должны быть подтверждение размеров светопрозрачной конструкции и требуемый общий коэффициент пропускания света.

После определения требуемых акустических и теплотехнических характеристик светопрозрачного заполнения по 5.2.2 и 5.2.3, а также при изменении геометрических характеристик непрозрачной части ограждающих конструкций, если общий коэффициент пропускания света изменится более чем на 10%, расчеты должны быть повторены в соответствии с СП 52.13330.

5.2.2 Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче КФС принимается с учетом планируемого класса энергетической эффективности здания согласно СП 50.13330, а также климатической зоны строительства согласно СП 131.13330. Теплотехническое требование для КФС может быть выражено классом приведенного сопротивления теплопередаче согласно табл. 8.1 либо абсолютной величиной  R0, м2×°С/Вт, в соответствии со СП 50.13330.

Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций для высотных и уникальных зданий принимается с учетом планируемого класса энергетической эффективности здания согласно СП 267.1325800, а также климатической зоны строительства по СП 131.13330 с учетом поправки на высоту здания.

Для оценки энергетического баланса здания в соответствии с СП 50.13330 необходимо учитывать величину солнечной радиации для выбранного светопрозрачного заполнения в зависимости от климатической зоны строительства и ориентации здания в соответствии с СП 131.13330.

Техническое решение КФС и узлов примыкания должно обеспечивать требуемое значение температуры на внутренней поверхности конструкции и узлов примыкания согласно СП 50.13330. Подтверждение пригодности КФС и узлов примыкания обеспечивается по результатам теплотехнических  испытаний типовой конструкции (системы профилей) согласно ГОСТ 26602.1 и ГОСТ Р 54861. В случае отсутствия протоколов испытаний допускается оценка на стадии проектирования значение температуры на внутренней поверхности конструкции и узлов примыкания расчетным методом согласно ГОСТ Р 54858 и приложения Д ГОСТ 30971.

5.3.3 Звукоизоляционные свойства КФС следует определять следующими параметрами:

-	индекс изоляции воздушного шума Rw и/или индекс фактической изоляции воздушного шума R45о,w', дБ;

-	индекс изоляции транспортного шума (звукоизоляция окна) RAтранс , дБА;

-	индекс приведенной разности уровней звукового давления косвенной передачи шума в горизонтальном направлении Dn,f,w,гор, дБ;

-	индекс приведенной разности уровней звукового давления косвенной передачи шума в вертикальном направлении Dn,f,w,верт, дБ.

Значения параметров звукоизоляции при проектировании КФС назначают, исходя из требований СН 2.2.4/2.1.8.562 и СП 51.13330 и определяют по методикам, приведенным в СП 275.1325800, ГОСТ Р ЕН 12354-1, ГОСТ Р ЕН 12354-3, ГОСТ Р 56769. Требование к КФС должно быть выражено в классе звукоизоляции по таблице 8.3 и в заявляемых предельных значениях параметров изоляции от возушного шума в соответствии с ГОСТ Р 56235.

5.3.4 Воздухопроницаемость КФС назначается исходя из требований табл. 9 СП 50.13330 и должна быть выражена в классе воздухопроницаемости согласно ГОСТ 23166.

5.3.4 Предел водонепроницаемости КФС и монтажных швов устанавливается по величине максимальной разности давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях конструкций, при которой она еще сохраняет водонепроницаемость в соответствии с таблицей 8.2 и абсолютной величине предельного значения перепада давления.

Величина расчетной разности давлений воздуха рассчитывается для наветренной стороны здания в зависимости от ветрового района, высоты здания, его формы и места расположения КФС в соответствии с СП 20.13330.

5.3.5 Сопротивление ветровой нагрузке КФС назначается исходя из расчетной ветровой нагрузки, определяемой согласно СП 20.13330.

Требование к КФС должно быть выражено в классе сопротивления ветровой нагрузке или величиной нормативного значения ветровой нагрузки в соответствии с расчетом согласно СП 20.13330. Эта же ветровая нагрузка принимается за расчетную, при проектировании монтажных швов.

Сопротивление ветровой нагрузке КФС  назначается исходя из расчетной ветровой нагрузки, определяемой согласно СП 20.13330. 
Требование к КФС должно быть выражено в классе сопротивления ветровой нагрузке согласно ГОСТ 23166 или величиной нормативного значения ветровой нагрузки wm, Па, в соответствии с расчетом согласно СП 20.13330.

5.3.7 Стойкость к климатическим воздействиям (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость и стойкость против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды, термические деформации конструкции) определяется долговечностью применяемых материалов КФС и монтажного шва в заданных условиях. Для этого должны быть установлены:

- степень агрессивных воздействий согласно СП 28.13330.

- максимальные и минимальные температуры для региона строительства согласно СП 131.13330;

- классификация здания по влажностному режиму в соответствии с СП 50.13330

- классификация здания по назначению в соответствии с действующими нормативными документами;

5.3.7 В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 при устройстве КФС в зависимости от ориентации должны быть предусмотрены средства солнцезащиты.

Проектирование средств солнцезащиты, при необходимости, осуществляется совместно с проектированием КФС.

5.4 Конструктивные требования

5.4.1 Конструкции навесных фасадных систем и их крепление к несущим конструкциям должны быть рассчитаны по прочности и деформативности на нагрузки и воздействия в соответствии с СП 20.13330, в т. ч. с учетом пиковых ветровых нагрузок. При наличии результатов моделирования ветровых воздействий в аэродинамической трубе они должны быть использованы при расчетах фасадных конструкций. Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы конструкций, учитывать особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и с основными несущими конструкциями (основанием), в т. ч. эксцентриситеты приложения нагрузок и передачи усилий, включая узлы примыкания к основанию, особенности профилей элементов, свойства материала конструкций.

5.4.2 При проектировании КФС для зданий в соответствии с ГОСТ 27751, для которых следует рассматривать аварийную расчетную ситуацию – ситуацию, соответствующую исключительным условиям работы сооружения (в том числе и при особых воздействиях).

Моделирование аварийной расчетной ситуации производится также исключением из расчетной схемы какого-либо несущего элемента конструкции (крепежного элемента).

5.4.3 Размеры температурного блока необходимо определять расчетом.

5.4.4 Материалы стальных конструкций КФС и их соединений рассчитывают по ГОСТ 27772 и СП 16.13330, материалы алюминиевых конструкций и конструкций из алюминиевых сплавов – согласно СП 128.13330, деревянных – СП 64.13330, поливинилхлоридных – ГОСТ 30673, ГОСТ 30674.

5.4.5 Максимальный прогиб элементов каркаса КФС под действием нормативных нагрузок не должен превышать 1/200 расстояния между ближайшими опорами, при этом необходимо учитывать общий прогиб с учетом светопрозрачного заполнения.

5.4.6 Металлопрокат фасадных конструкций должен соответствовать требованиям:

-	для материалов стальных конструкций – стали по стандарту ГОСТ 27772;

-	для материалов алюминиевых конструкций – сплавы согласно СП 128.13330.

5.4.7 При использовании в КФС разнородных металлов в зонах их контактов с учетом агрессивности среды необходимо предусматривать меры по предотвращению контактной (электрохимический) коррозии.

5.4.8 Крепление несущего каркаса конструкций фасадных систем следует выполнять к несущим конструкциям зданий и сооружений.

5.4.9 При использовании анкерного крепежа для крепления фасадных систем к несущим конструкциям зданий необходимо выполнение следующих условий:

-	не допускается применение анкерного крепежа в виде «саморезов» для соединения элементов фасадных систем с конструкциями зданий;

- не допускается установка анкерного крепежа в наружные ограждающие стены, выполненные из каменных материалов, легких и ячеистобетонных блоков плотностью
ниже 800кг/м3, за исключением случаев подтвержденных результатами испытаний.

5.4.10 Для крепления металлического каркаса КФС посредством кронштейнов к несущим конструкциям, а также, при необходимости, для крепления плит утеплителя следует применять анкеры или дюбели с распорными элементами.

Все элементы крепления и фиксации несущего каркаса, должны быть защищены от коррозии в соответствии с СП 28.13330,ГОСТ 11024, ГОСТ 11118, ГОСТ 31310. Все крепежные элементы (метизы) должны быть выполнены из коррозионностойкой стали или углеродистой стали с защитным покрытием, подтверждающим возможность применения в слабоагрессивных или среднеагрессивных средах в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

5.4.11 Расчеты стекла светопрозрачных конструкций должны быть выполнены по методу предельных состояний в соответствии с требованиями СП 20.13330 и ГОСТ 27751. Допускается выполнение расчетов стекла фасадных конструкций по методу конечных элементов (МКЭ). Требования по расчету приведены в гл. 6.

5.4.12 Зоны герметизации стыков стеклопакетов и рам ограждающих конструкций должны быть закрыты непрозрачными конструктивными элементами (декоративными крышками, капотами). В случае их отсутствия по архитектурным соображениям (структурное остекление) для герметизации стыков стеклопакетов должны применяться герметики, стойкие к ультрафиолетовому излучению и химически совместимые с окружающими материалами.

Герметики, крепежные элементы и другие компоненты конструкции должны быть совместимы между собой и не вызывать коррозию металлических изделий.

Применение герметизирующих материалов проводится в соответствии с требованиями и рекомендациями технической документации компании-производителя.

Герметики, применяемые в светопрозрачныхконструкциях как наружного, так и внутреннего контура остекления, должны соответствовать определению технических характеристик и показателей качества по ГОСТ 4.224, ГОСТ 25621, ГОСТ 25945 на стойкость к атмосферным воздействиям.

Атмосферостойкие герметики для применения в системах с клеевым типом крепления светопрозрачного заполнения в соотвествии с ГОСТ 33079 (структурное остекление) должны иметь соответствующую область применения и характеристики для применения в таких (клеевых) типах крепления. Атмосферостойкий герметик должен быть совместим с окружающими материалами и в особенности с герметиками вторичной герметизации и конструктивным (структурным) герметиком. Герметики с низким модулем рекомендованы для применения в этом случае.

6. Требования к светопрозрачному заполнению КФС

6.1 Общие сведения

6.1.1 Применяемое фасадное остекление должно соответствовать требованиям нормативных документов, приведенных в разделе 3.

При проектировании остекления необходимо учитывать опасные факторы, которые могут возникнуть при его эксплуатации. Основные опасные факторы и рекомендации по их предупреждению приведены в приложении А ГОСТ 33560.

6.1.2 Остекленные части фасадов при проектировании следует предусматривать в качестве стеновых конструкций зданий для защиты внутренних помещений от климатических воздействий окружающей среды, обеспечения естественной освещенности помещений и их визуального контакта с окружающей средой.

6.1.3 Остекленные части фасадов рекомендуется защищать от действий вандалов средствами охраны и видеонаблюдения

6.1.4 Для фасадов первых этажей следует применять стекло многослойное класс защиты по ударостойкости не менее Р2А по ГОСТ 30826.

6.1.5 Для изготовления остекления для стеклянных частей фасадов используют листовое стекло толщиной не менее 4 мм. Необходимая толщина и конструкция стекла в каждом конкретном случае определяется исходя из назначения здания или сооружения, назначения фасада и помещений за ним, нагрузок и воздействий, действующих на стекло, требований к внешнему виду остекления.

6.1.6 Правила монтажа (включая ориентацию покрытия) стекла с солнцезащитным или низкоэмиссионным твердым или мягким покрытием или другими специальными покрытиями в стеклянные фасады устанавливают в проектной и рабочей документации на эти конструкции исходя из архитектурно-планировочных решений, согласно технической документации изготовителя стекла.

6.1.7 Для изготовления электрообогреваемых стеклянных фасадов используется закаленное низкоэмиссионное стекло. При использовании в этих фасадах многослойного стекла по ГОСТ 30826 все слои листового стекла в нем должны быть закаленными по ГОСТ 30693 или ГОСТ EN 14179, термоупрочненными по ГОСТ 33087 или химически упрочненными. При этом должна быть предусмотрена надежная (безопасная, долговечная) электрическая изоляция металлических креплений от поверхности с низкоэмиссионным покрытием и возможной воды.

6.1.8 Изделие из стекла следует применять строго по назначению, указанному в нормативном документе или рекомендованному его изготовителем. Применение изделия по другому назначению возможно только по согласованию с изготовителем.

6.1.9 Выбор изделия из стекла для конкретного применения следует производить с учетом его оптических, механических, тепловых и эксплуатационных характеристик в соответствии с рекомендациями изготовителя, требованиями нормативных документов и предполагаемыми условиями эксплуатации.

6.1.10 Остекления зданий и сооружений следует производить с учетом климатических и геологических особенностей района его применения, назначения, функциональных особенностей и предполагаемых условий эксплуатации здания, сооружения, помещения в соответствии с действующими требованиями к безопасности, энергосбережению, естественному освещению, инсоляции, тепловой защите, защите от шума, прочности, долговечности и т. д.

6.1.11 При проектировании изделий из стекла следует обеспечить, чтобы в процессе его эксплуатации соблюдались следующие правила:

- изделие проектируется с учетом реальных механических воздействий;

- изделие не опиралось только на угол или ребро, а обеспечивалась поверхность контакта между изделием и опорой;

- не допускать взаимного касания изделий из стекла;

- не размещать изделие в неустойчивом положении, которое может привести к его падению, опрокидыванию, перемещению (самопроизвольному или в результате внешних воздействий);

- изделие должно быть рассчитано на перепад температур, соответствующий району проектирования по СП  131.13330.

- термостойкость изделия, включая входящих в его состав стекол, должна соответствовать расчетным температурам  ( в т.ч. на локальный нагрев или охлаждение отдельных участков);

- при проектировании необходимо предусматривать меры, снижающие воздействие агрессивных сред на изделия из стекла.

6.1.12 Расстояние от изделий, изготовленных с использованием неупрочненных стекол, и стеклопакетов до отопительных и нагревательных приборов или других источников тепла должно соответствовать рекомендациям изготовителя этих изделий (стеклопакетов), а при их отсутствии должно быть не менее 0,3 м.

6.1.13 В наружном остеклении не допускается:

- применять неупрочненное стекло, имеющее коэффициент поглощения солнечного излучения более 0,50 или коэффициент поглощения света более 0,25;

- применять стеклопакеты, в состав которых входит неупрочненное стекло (или изделие, изготовленное с использованием неупрочненного стекла), имеющее коэффициент поглощения солнечного излучения более 0,50 или коэффициент поглощения света более 0,25;

- применять зеркала, матированное стекло, стекло с лакокрасочным покрытием без согласования с изготовителем;

- применять зеркала по ГОСТ 17716 зеркальной поверхностью наружу на первых этажах зданий, расположенных около проезжей части улиц и дорог;

6.1.14 Для фиксации и предотвращения смещения изделия из стекла в конструкции изделие следует устанавливать с применением прокладок, уплотнительных материалов, вид, размеры, количество и расположение которых выбирают в зависимости от вида (типа) и размеров изделия[ и устанавливают в проектной (конструкторской) документации в соответствии с рекомендациями изготовителя и требованиями нормативных документов. Конструкция крепления стеклопакетов должна соответствовать требованиям [9].

6.1.15 При вертикальной установке изделия опорная прокладка должна закрывать нижнюю торцевую поверхность изделия по всей его толщине.

6.1.16 Величину зазоров между соседними изделиями, изделием и конструкцией, глубину заделки изделия, необходимость и способы уплотнения стыков между соседними изделиями и изделием и конструкцией указывают в проектной (конструкторской) документации в зависимости от вида (типа), размеров и условий эксплуатации изделия.

6.1.17 Требования к отверстиям в стекле приведены в Приложении Б.

6.1.18 В зависимости от архитектурного решения в фасадах зданий могут применяться как плоские изделия из стекла, так и моллированные по ГОСТ ISO 11485-2 и ГОСТ ISO 11485-3.

6.1.19 В зависимости от архитектурного решения и условий эксплуатации в фасадах зданий могут применяться как бесцветные изделия из стекла, так и цветные, содержащие в своей конструкции:

- окрашенные в массе стекла;

- стекла с твердым покрытием;

- стекла с мягким покрытием;

- стекла с эмалевым покрытием;

- многослойные стекла с окрашенным внутренним слоем (пленкой);

- узорчатые стекла;

- армированные стекла;

- стеклоблоки;

- профильное стекло;

- стеклокерамика.

6.2 Обработка края листов стекла и края отверстий для стеклянных фасадов

6.2.1 При проектировании стеклянных частей фасадов должен быть задан вид обработки края стекла и края отверстий в нем, который указывают в проектной документации или договоре на поставку стекла, в зависимости от эстетических требований, назначения и расположения фасада, требований к его прочности и безопасности.

6.2.2 При использовании в стеклянном фасаде однослойного закаленного по ГОСТ 30693 ГОСТ 33891, ГОСТ EN 14179 или ГОСТ ISO 11485-3, термоупрочненного по ГОСТ 33087 или химически упрочненного стекла могут быть использованы следующие виды обработки их края и краев отверстий в них:

-Притупленный край показан на рис 6.1

Рисунок 6.1 Притупленный край

-Грубо шлифованный край – край, имеющий матовые фаску и торец с отдельными блестящими участками необработанной поверхности, показан на рисунке 6.2.

Рисунок 6.2 Обработанный грубо шлифованный край

- Гладко шлифованная кромка показана на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3 Гладко шлифованный край

- Полированный край - гладко шлифованный край, отполированный до получения ровной прозрачной поверхности фасок и торца, показан на рисунке 6.4.

Рисунок 6.4  Полированный край

6.2.3 При использовании в стеклянном фасаде многослойного стекла по ГОСТ 30826 или ГОСТ ISO 11485-3 могут быть использованы следующие виды обработки его края и краев отверстий в нем. Виды обработки края многослойного стекла и краев отверстий в нем указывают в проектной документации или договоре на изготовление (поставку) стекла:

Притупленный край - край, в котором зашлифованы края внешних листов многослойного стекла, показан на рис 6.5;

- край, в котором каждый лист многослойного стекла имеет притупленные кромки

Рисунок 6.5 Притупленный край

-Грубошлифованный край - край, имеющий матовые фаску и торец с отдельными блестящими участками необработанной поверхности, показан на рисунке 6.6

Рисунок 6.6 Грубошлифованный край

- Гладко шлифованный край – край, имеющий матовые фаску и торец без необработанных (блестящих) участков, показан на рисунке 6.7.

Рисунок 6.7 Гладко шлифованный край

- Полированный край - гладко шлифованный край, отполированный до получения ровной прозрачной поверхности фасок и торца, показан на рисунке 6.8.

Рисунок 6.8 Полированный край

- Фацетированный край - гладко шлифованный или полированный край с углом скоса, не превышающим 60, показан на рисунке 6.9. Допуск угла фацета не должен превышать  3 о. По согласованию изготовителя с потребителем допускается увеличение угла и допуска угла фацета. Номинальный размер длины или ширины уменьшается на 2-3 мм вследствие необходимости снятия фаски.

Рисунок 6.9 Фацетированный край

6.2.4 По согласованию изготовителя с потребителем допускается применять заливку торцов (краев) многослойного стекла по ГОСТ 30826 или ГОСТ ISO 11485-3 и отверстий в нем герметизирующим материалом по НД, разрешенным к применению органами государственного санитарного надзора и имеющим гигиеническое заключение. При этом в конструкторской документации указывают вид герметизирующего материала, толщину его слоя на торце или в отверстии и размеры выхода на плоскости наружных стекол.

6.2.5 При использовании в стеклянном фасаде стеклопакетов по ГОСТ 24866  обработка торцов и краев отверстий в листах стекла, входящих в стеклопакет, должна отвечать перечисленным выше требованиям.

6.3 Требования к креплениям стекла

6.3.1. Крепления стекла или стеклопакетов должны рассчитываться на нагрузки от собственного веса стекла, климатические и эксплуатационные нагрузки на него с максимальным прогибом крепления не более 1/250 своей длины с учетом требований пункта 5.3.5

6.3.2 Система креплений стекла или стеклопакетов должна быть спроектирована таким образом, чтобы при монтаже стеклянных частей фасадов была обеспечена возможность их установки в заданное положение без перекосов и дополнительных напряжений на стекло с учетом возможных колебаний размеров стекол и крепежных элементов в пределах поля допуска на них в соответствии с проектной и рабочей документацией.

6.3.3 Система креплений стекла или стеклопакетов должна в процессе эксплуатации компенсировать изменение размеров стекол, крепежных элементов и строительных конструкций при колебаниях температуры окружающей среды.

6.3.4 Металлические конструкции и фурнитура должны быть стойкими к воздействиям окружающей среды (вода, загрязнения, моющие средства) и сохранять свои эксплуатационные свойства в течение всего срока эксплуатации стеклянного фасада.

6.3.5 Эластичные прокладки должны надежно изолировать стекло от металлических деталей конструкции в процессе монтажа и эксплуатации стеклянных фасадов.

6.3.6 Эластичные прокладки должны иметь твердость от 40 до 60 IRHD по ГОСТ 20403 во всем диапазоне температур окружающей среды. Для наружного применения этот диапазон определяется по СП 131.13330 от минимальной до максимальной температуры региона применения стеклянных фасадов.

6.3.7 Эластичные прокладки должны быть химически инертными и выдерживать без потери своих свойств воздействие воды, загрязнений, моющих средств, ультрафиолетового излучения с учетом требований ГОСТ 30778.

6.4 Обеспечение прочности остекления

6.4.1. При проектировании остекления проводят расчеты прочности изделия с учетом его вида (типа), конструкции, формы, размеров и способов крепления, а также расчетных значений и сочетаний нагрузок, определяемых для конкретных условий эксплуатации в соответствии с действующими нормативными документами и заданием на проектирование.

6.4.2 Расчеты прочности стекол с покрытиями, с полимерными пленками, зеркал проводят в соответствии с правилами расчетов базового стекла, из которого они изготовлены, с учетом изменения их оптических и тепловых характеристик по сравнению с базовыми.

6.4.3 Расчет прочности многослойного стекла по ГОСТ 30826 или ГОСТ ISO 11485-3 проводят с учетом характеристик входящих в его состав стекол и промежуточных слоев.

6.4.4 При расчете прочности стеклопакета по ГОСТ 24866 каждое стекло, входящее в его состав, рассчитывают отдельно в зависимости от действующей на него нагрузки с учетом герметичности стеклопакета.

6.4.5 Справочные значения прочности стекол на изгиб, рекомендуемые для расчетов прочности стекол при проектировании остекления, приведены в таблице 6.1 Допускается для расчетов прочности стекол при проектировании остекления использовать значения прочности на изгиб, предоставленные изготовителем стекла в соответствии со стандартами раздела 2 настоящего Свода правил.

Таблица 6.1

| Вид стекла | Прочность на изгиб для проектирования, МПа |
| --- | --- |
| Флоат-стекло | 15 |
| Узорчатое стекло | 11 |
| Армированное узорчатое стекло | 8 |
| Армированное полированное стекло | 11 |
| Закаленное флоат-стекло | 120 |
| Закаленное узорчатое стекло | 90 |
| Термоупрочненноефлоат-стекло | 70 |
| Термоупрочненное узорчатое стекло | 55 |

6.4.6 При расчетах прочности допустимый прогиб изделия принимают не более 1/250 короткой стороны. В стеклопакете прогиб стекол не должен превышать 1/250 ко-роткой стороны или 1/2 ширины дистанционной рамки.

Допускается по согласованию проектировщиков с изготовителем и потребителем применять другие требования к прогибу при наличии подтверждающих документов изготовителя.

6.4.7 При изменении температуры и атмосферного давления в период эксплуатации стеклопакетов возможно появление прогибов стекла в стеклопакете, как приводящих к его разрушению, так и вызывающих оптические искажения. Для уменьшения этих явлений рекомендуется использовать стеклопакеты по ГОСТ 24866, С толщиной наружных стекол больше, чем внутренних, для компенсации прогиба наружного стекла.

6.4.8 Расчет прочности стекол доложен производиться по методикам, утвержденным в установленном порядке.

6.4.9 Упрощенный расчет прочности стекол в стеклопакете допускается производить по методике, приведенной в [9].

6.5. Определение нагрузок, действующих на остекление

6.5.1. При проектировании светопрозрачного заполнения фасадов для применения внутри зданий и сооружений в качестве нагрузок учитываются: нагрузка от собственного веса стекла и эксплуатационная нагрузка.

6.5.2 При проектировании остекленных фасадов в качестве нагрузок учитываются: вес стекла, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, климатическая и эксплуатационная нагрузка.

6.5.3 Нормативная нагрузка от собственного веса стекла определяется как плотность стекла (см. справочное приложение к ГОСТ 111 или ГОСТ EN 572-1 для натрий-кальций-силикатных стекол или справочные данные изготовителей для других стекол), умноженная на площадь стекла и толщину стекла. Вес стекла считается постоянной нагрузкой. В случае применения в стеклянном фасаде многослойного стекла толщину стекла допускается принимать как сумму толщин листов стекла, входящих в данное многослойное стекло, без учета склеивающих полимерных слоев.

6.5.4 Для вертикальных участков остекленных фасадов эксплуатационную нагрузку допускается не учитывать, за исключением случаев, когда люди могут облокачиваться на стекло или прислоняться к нему, а также наличия в техническом задании дополнительных требований.

Наклонным считается остекление, расположенное под углом менее 75 ° к горизонтали или имеющим проекцию на горизонталь больше 0,5 м, в зависимости от воздействующих на них нагрузок.

6.5.5 Снеговая нагрузка определяется по СП 20.13330 для региона применения стеклянного фасада с учетом возможности образования на нем снегового мешка.

6.5.6 Ветровая нагрузка определяется по СП 20.13330 для региона и высоты применения стеклянных частей фасада, как для ограждающей конструкции, или по данным аэродинамических испытаний макета здания. Ветровая нагрузка считается кратковременной.

6.5.7 Климатическая нагрузка должна учитывать перепад температур между помещением и внешней средой в момент изготовления и эксплуатации стеклопакетов. Температура внешней среды в зимнее время принимается как температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.95 по СП 131.13330 в зависимости от региона эксплуатация для гражданских и производственных зданий, с обеспеченностью 0.98 для высотных, особых и уникальных с учетом особых условий эксплуатация.

6.6 Обеспечение безопасной эксплуатации остекления

6.6.1 Для обеспечения безопасной эксплуатации остекления должен быть составлен перечень требований с указанием конкретных параметров воздействий на них, которые могут привести к опасности для жизни и здоровья людей.

Необходимо применять безопасное остекление в случае возможности травмирования людей, оказавшихся под разрушающейся конструкцией, вызываемого падающими небезопасными осколками стекла.

6.6.2 Местами повышенной опасности являются помещения, предназначенные для массового пребывания (из расчета 1 человек и более на 2 м2) и прохода людей, в ограждениях которых установлены стеклянные конструкции, а также: входные группы зданий, стеклянные потолки и крыши, витрины, стеклянные экраны ограждений лестниц,  зенитные фонари, мансардные окна.

Техническое решение должен быть выбрано и спроектировано так, чтобы в нормальных условиях эксплуатации обеспечить безопасность людей в случае разрушения стекла.

6.6.3 Для обеспечения безопасности людей, а также для защиты людей и имущества от осколков стекла в местах повышенной опасности необходимо использовать безопасное многослойное или безопасное закаленное стекло. В зависимости от вида потенциальной опасности в конструкции для обеспечения безопасной эксплуатации могут быть применены в различных сочетаниях стекла:

- закаленные стекла, в том числе по ГОСТ 30698, по ГОСТ EN 14321-1, по ГОСТ 33891, по ГОСТ EN 14179; по ГОСТ EN 15683-1;

- термоупрочненные стекла по ГОСТ 33087;

- стеклокерамика по ГОСТ EN 1748-2-1;

- стекла с полимерными пленками по ГОСТ 32563;

- многослойные стекла по ГОСТ 30826

- моллированные закаленные и многослойные стекла по ГОСТ ISO 11485-3;

- другие виды стекол с подтвержденным классом безопасности.

6.6.4 В проектной документации зданий и сооружений должны быть предусмотрены конструкции светопрозрачных элементов, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных поверхностей.

6.6.5 В зависимости от типа светопрозрачной конструкции, устанавливаемой в дверях (в том числе балконных), входных группах должны применяться следующие типы стекол:

Если конструкция состоит из одного стекла, должно применяться только безопасное стекло.

Если конструкция состоит из двух слоев стекла, должно применяться только безопасное стекло.

Если конструкция состоит из трех слоев стекла, крайние стекла должны быть изготовлены только из безопасного стекла, промежуточное стекло не нормируется.

6.6.6 В соответствии с ГОСТ 30826, многослойное стекло, безопасное при эксплуатации, подразделяют на классы защиты в соответствии с таблицей 6.2.

Таблица6.2

| Класс защиты | Высота падения, мм, | Масса мешка, кг |
| --- | --- | --- |
| СМ 1 | 190 30 | 451 |
| СМ 2 | 450 30 |  |
| СМ 3 | 1200 30 |  |
| СМ 4 | 2000 50 |  |

Допускается, в соответствии с ГОСТ 30826 и ГОСТ 30698, стекло безопасное при эксплуатации подразделять на классы защиты в соответствии с таблицей 6.3 по методике испытаний ГОСТ EN 12600.

Таблица 6.3

| Класс защиты | Высота падения, мм, |
| --- | --- |
| 3 | 19030 |
| 2 | 450±30 |
| 1 | 1200±30 |

6.6.7 Применение того или иного вида безопасного при эксплуатации стекла устанавливают при проектировании строительных конструкций с учетом действующих строительных норм и правил, нагрузок, климатических условий. Класс защиты безопасного при эксплуатации стекла устанавливается конструктором в рабочих чертежах, ведомостях комплектующих изделий и т.д.

6.7 Теплозащита

6.7.1 Для обеспечения тепловой защиты здания должен быть проведен анализ требований СП 50.13330.2012 для всех помещений в зависимости от их назначения, выбраны значения сопротивления теплопередаче остекления.

6.7.2 При наличии требований к сопротивлению теплопередаче рекомендуется использовать одно-, двухкамерные или многокамерные стеклопакеты по ГОСТ 24866, в которых применены стекла с твердым или мягким низкоэмиссионным покрытием с заполнением межстекольного пространства воздухом или инертными газами в зависимости от требований к сопротивлению теплопередаче и условий эксплуатации.

6.7.3 Проверку выполнения требований к сопротивлению теплопередаче остекления необходимо выполнять в соответствии с СП 50.13330, в том числе ГОСТ Р 54858.

6.8 Естественное освещение

6.8.1 Для проектирования остекления, обеспечивающего требуемое естественное освещение во всех помещениях здания, должен быть проведен анализ требований ко всем помещениям по СП 52.13330 с определением коэффициента естественной освещенности для каждого помещения.

Чтобы обеспечить цветовую однородность фасада, рекомендуется для каждого фасада принимать один коэффициент естественной освещенности обеспечивающий норму в самом затеняемом помещении.

6.8.2 Для обеспечения заданного уровня коэффициента естественной освещенности рекомендуется одновременно определять размер окон и виды использованных стекол.

6.8.3 Коэффициент пропускания света светопрозрачными конструкциями следует проверять расчетно-экспериментальным методом по ГОСТ 26602.4 в зависимости от характеристик использованных в нем стекол.

6.8.4 При применении в остеклении стекол с солнцезащитным покрытием по ГОСТ 33086 и ГОСТ 33017 необходимо обеспечить требования к естественной освещенности помещений.

6.9 Звукоизоляция

6.9.1 Звукоизоляцию светопрозрачного заполнения КФС устанавливают из условия обеспечения требования к параметрам звукоизоляции КФС по 5.2.3 с учетом формирования результирующей звукопроницаемости КФС из значений звукопроницаемостей отдельных составных элементов КФС в соответствии с правилами ГОСТ Р ЕН 12354-1, ГОСТ Р ЕН 12354-3.

6.9.2 Проектирование звукоизолирующих стеклянных конструкций проводят в соответствии с общими правилами, изложенными в СП 23-103, с учетом остальных характеристик и свойств изделий из стекла.

6.9.3 Для обеспечения выполнения требований по звукоизоляции в остеклении рекомендуется использовать звукоизолирующие многослойные стекла по ГОСТ 30826.

6.9.4 Звукоизоляцию остекления следует определять по ГОСТ Р ИСО 10140-1, ГОСТ Р ИСО 10140-2 с определением значений индексов по ГОСТ Р 56769.   Допускается применять метод по ГОСТ EN 12758 при дополнительном учете отражения звука остеклением.

6.10 Специальные требования

6.10.1 Кроме общих требований к остеклению фасадов по прочности, безопасности, энергоэффективности и звукоизоляции к нему может предъявляться большое количество других требований.

Перед проектированием остекления должен быть составлен общий перечень всех требований, чтобы в единой конструкции за счет использования разных видов стекол обеспечить выполнение всех требований.

7 Противопожарные требования

7.1 Проектирование зданий с  КФС должно выполняться комплексно с учетов технического оснащения зданий средствами предотвращения и тушения пожара, возможностей  подразделений пожарной охраны в районе строительства.

7.2 Необходимо исключить применение несертифицированных материалов и изделий при производстве работ, а также необходимо соблюдение при эксплуатации зданий требований пожарной безопасности.

7.3 В соответствии с ФЗ № 123 от 22.07.2008  фасадные конструкции на путях эвакуации должны быть огнестойкими, поэтому при проектировании остекления должна быть проверена необходимость изготовления стеклянных частей фасада из огнестойких стекол по ГОСТ 30826.

7.4 Конструкция остекления фасада должна обеспечивать выполнение требований СНиП 21-01

7.5 Класс огнестойкости стекол для путей эвакуации и защиты от внешнего огня должен быть подтвержден испытаниями по ГОСТ 33000.

7.6 Область применения фасадных систем должна устанавливаться исходя из нормативных требований к классу пожарной опасности наружной облицовки  зданий (К0, К1, К2, К3) и классификаций зданий по:

- классу функциональной пожарной опасности здания;

- степени огнестойкости  и классу конструктивной пожарной опасности здания и соответствующим им показателях пожарной опасности наружных стен;

- категории пожарной опасности помещений изданий.

7.7 Максимальная высота зданий, в которых могут применяться фасадные системы класса пожарной опасности К1, К2 (материалы группы Г1, Г2) составляет:

- для многоэтажных жилых домов, административных зданий, зрелищных и культурно-просветительных (без посадочных мест)  - 28 метров;

- для зрелищных и культурно-просветительных (с посадочными местами ) - 6 метров;

- для зданий школ – 11 метров

-для предприятий торговли – 8 метров;

- для производственных зданий - 18 метров.

Максимальная высота зданий, в которых могут применяться фасадные системы класса пожарной опасности К3 (материалы группы Г3, Г4) составляет:

- для многоэтажных жилых домов – 5 метров;

- для административных зданий -6 метров;

- производственных зданий  - 18 метров.

7.8 В зданиях высотой, превышающей указанные в п. 7.7 значения, а также в зданиях, высота которых превышает допустимые значения в нормативных документах, должны применяться фасадные системы класса конструктивной пожарной опасности К0.

7.9 В зданиях повышенной этажности или повышенного уровня ответственности применение остекленных фасадных систем должно выполняться в комплексе с техническими средствами обеспечения пожарной безопасности в зданиях, ограничивающими воздействие горения на элементы крепления фасадной системы и заполнение проемов в соответствии с СП 267.1325800

7.10 В остекленных фасадных системах каркас остекления должен иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости, предъявляемого к наружной стене (Е30). Основой изделий производства должны являться высокопрочные профили из стали или алюминия, а также могут применяться алюминиевые конструкции  с многокамерными профилями, заполненными теплопоглощающим материалом, замедляющим нагрев внешней и центральной силовой частей профиля  или защита алюминиевого профиля стальной трубой с термозащитным составом.

При  пределе огнестойкости конструкций каркаса остекления ниже требуемого необходима огнезащита или защита фасадной системы техническими средствами в виде штор, завес, орошения.

7.11 Предел огнестойкости узлов сопряжения светопрозрачных КФС и межэтажных перекрытий, и стен зданий и сооружений должен быть не ниже минимального значения из пределов огнестойкости перекрытия (стены) и КФС.

7.12 Узлы сопряжения КФС к перекрытиям, стенам зданий и сооружений должны обеспечивать дымо- и газонепроницаемость при требуемом пределе огнестойкости, в том числе в процессе эксплуатации с учетом деформаций от различных воздействий и нагрузок.

7.13 Предусмотреть конструктивное решение по исключению развития пожара из помещений здания во внутренний объём фасадной системы через стеновые проёмы (например – посредством установки защитных козырьков-экранов по периметру проёмов), а также на смежные этажи (например – посредством межэтажных козырьков на уровне перекрытий). Подтвердить требование по устройству противопожарных поясов в уровне перекрытия каждого этажа здания с учетом требований СП 2.13130, СП 4.13130

7.14 Предусмотреть требования по устройству защитных навесов (козырьком) над выходами из здания, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей, в том числе при разрушении элементов фасадной системы и падении элементов остекления.

7.15 Предусмотреть требования, направленные на обеспечение выполнения мероприятий по спасанию людей из здания через оконные проёмы (выходящие на навесную фасадную систему) при невозможности эвакуации по эвакуационным путям, а также выполнения работ по тушению пожара и спасанию людей посредством пожарных автолестниц, подъёмников и иных пожарно-спасательных средств с учётом способности конструкции навесной фасадной системы выдерживать наружную нагрузку от воздействия пожарной и спасательной техники, оборудования и огнетушащих веществ(подаваемых внутрь здания снаружи через проёмы в фасадной системе и стене здания).

7.13 В отсутствие соответствующих нормативных документов согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.1997 №1636 допускается применение фасадных системах только прошедших огневые испытания по ГОСТ 31251.

8. Испытания КФС

8.1 Методы испытаний при входном контроле качества материалов и комплектующих устанавливают в технологической документации ГОСТ, СТО и ТУ технологическом регламенте, утвержденном в установленном порядке, исходя из требований  на эти материалы и изделия.

8.2 Методы  испытаний при проведении операционного контроля устанавливают в технологических картах или технологическом регламенте, утвержденном в установленном порядке.

8.3 Испытания светопрозрачных фасадных конструкций на воздухо- и водонепроницаемость необходимо выполнять по ГОСТ 33792.

8.4 Испытания светопрозрачных фасадных конструкций на определение сопротивления ветровой нагрузке необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ 33793.

8.5 Методы по определению приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных фасадных конструкций, включая процедуры расчета их теплотехнических характеристик, приведены в ГОСТ Р 54858.

8.6 Методика испытания фасадных светопрозрачных конструкций на водопроницаемость приведена в Приложении В.

8.7 Испытания светопрозрачных фасадных конструкций на определение параметров звукоизоляции выполняют:

- для индекса изоляции воздушного шума Rw по ГОСТ Р ИСО 10140-1, ГОСТ Р ИСО 10140-2;

- для индекса фактической изоляции воздушного шума R45о,w' и индекса изоляции транспортного шума RAтранс по приложению Е;

- для индексов приведенной разности уровней звукового давления косвенной передачи шума в горизонтальном Dn,f,w,гор и вертикальном Dn,f,w,верт направлениях по ГОСТ Р ИСО 10148-2.

8.8 Испытания свотопрозрачных фасадных конструкций на огнестойкость необходимо выполнять по ГОСТ Р 53308, который устанавливает методы по определению огнестойкости.

8.9 Методы испытаний при приемо-сдаточных работах.

8.9.1 При выполнении измерений линейных размеров, а также отклонений от формы изделий руководствуются требованиями ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

8.9.2 Отклонения от номинальных размеров определяют при помощи линейки по ГОСТ 7502, штангенциркуля по ГОСТ 166.

8.9.3 Отклонения от прямолинейности кромок определяют путем приложения поверочной линейки по ГОСТ 8026 или строительного уровня по ГОСТ 9416 к испытываемой детали и замером наибольшего зазора при помощи щупов.

8.9.4 Отклонение от номинальных размеров зазоров в угловых соединениях проверяют при помощи щупов.

8.89.5 Провес поверхностей смежных деталей (угловые и Т-образные соединения) определяют щупом как расстояние от ребра линейки, приложенной к верхней сопрягаемой поверхности, до нижней поверхности.

8.9.6 Качество отделочного покрытия, внешний вид, цвет и блеск проверяют визуально путем сравнения с образцом-эталоном, утвержденным предприятием-изготовителем в установленном порядке.

8.9.7 Наличие отверстий для отвода воды проверяют визуально, а их расположение при помощи рулетки по ГОСТ 7502.

8.10 Методы периодических испытаний в лабораторных условиях.

8.10.1 Приведенное сопротивление теплопередаче определяют по ГОСТ 26602.1, либо ГОСТ 54861.

8.10.2 Класс по приведенному сопротивлению теплопередаче устанавливают по таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Класс изделий | Приведенное сопротивление теплопередаче, м2оС/Вт |
| --- | --- |
| А1 | 1 и > |
| А2 | 0,8÷1 |
| Б1 | 0,7÷0,8 |
| Б2 | 0,65÷0,69 |
| В1 | 0,65÷0,64 |
| В2 | 0,5÷0,54 |
| Г1 | 0,4÷0,49 |

Допускается определять приведенное сопротивление теплопередачи расчетным методом по ГОСТ Р 54858.

8.10.3 Воздухопроницаемость определяют по ГОСТ 33792 при разности давлений ΔРо=10 Па,  ΔРо=100 Па,  ΔРо=600 Па.

8.10.4 Водопроницаемость определяют по ГОСТ 33793.

8.10.5 Классы воздухо- и водопроницаемости устанавливают по таблице 8.2.

Таблица 8.2

| Класс изделий | Объемная воздухопроницаемость при ΔРо=600 Па, м3/(ч м2) | Предел водонепроницаемости, Па, не менее |
| --- | --- | --- |
| А1 | 1 | 1200 |
| А2 | 2 | 900 |
| А3 | 2,5 | 600 |
| Б | 9 | 500 |
| В | 17 | 400 |

8.10.6 Динамическую водонепроницаемости фасадных светопрозрачных конструкций определяют по методике Приложения Г

8.10.7 Изоляцию воздушного шума определяют по 8.7. Для определения индекса изоляции воздушного шума Rw допускается применение ГОСТ 26602.3

8.10.8 Класс изделия со снижением воздушного шума городского транспорта устанавливают по таблице 8.3

Таблица 8.3

| Класс изделий | Изделия с значениями индекса изоляции транспортного шума RAтранс , дБА |
| --- | --- |
| А1 | св. 40 |
| А2 | 38-40 |
| А3 | 36-38 |
| Б | 34-36 |
| В | 31-33 |

8.10.9 Сопротивление ветровой нагрузке определяют по ГОСТ 33793

8.10.10 Класс по ветровой нагрузке устанавливают по таблице  8.4.

Таблица 8.4

| Класс изделий | Сопротивление ветровой нагрузке, Па |
| --- | --- |
| Аххх | Более 3000 |
| А1 | Более 2000 |
| А2 | 1000-1999 |
| А3 | 600-999 |
| Б | 400-599 |
| В | 260-399 |

8.11 Методы испытаний при проведении испытаний в натурных условиях.

8.11.1 Воздухопроницаемость ограждающих конструкций в натурных условиях определяют по ГОСТ 31167, и приложения И ГОСТ 30971.

8.11.2 Водопроницаемость ограждающих конструкций в натурных условиях определяют по методике оценки водопроницаемости фасадных конструкций и окон в натурных условиях (Приложение В) и приложения Ж ГОСТ 30971-2012

8.11.3 Определение теплотехнических характеристик в натурных условиях производится согласно Приложения ЕГОСТ 30971-2012 с учетом требований ГОСТ 26254.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Порядок проектирования КФС

А.1 Анализ предлагаемой архитектором внешней формы светопрозрачной ограждающей конструкции. Классификация, формальное определение типов поверхностей, образующих конструкцию, выявление и формализация их линий пересечения. Формализация геометрических размеров. Предварительный выбор типа светопрозрачного заполнения.

А.2 Анализ обеспечения требований освещенности помещений за светопрозрачной конструкцией. Оценка допустимой инсоляции помещения; определение необходимости солнцезащитных мероприятий на светопрозрачной конструкции.

А.3 Анализ обеспечения требований энергоэффективности помещения. Уточнение типа светопрозрачного заполнения, предварительный теплотехнический расчёт светопрозрачной ограждающей конструкции.

А.4 Определение и анализ нагрузок и воздействий на светопрозрачную конструкцию. Выявление расчетных случаев нагружения конструкции; зон и характеристик возможных воздействий (пожар, удар, взрыв и проч.)

А.5 Анализ строительного основания здания или сооружения, несущего светопрозрачную конструкцию. Определение нагрузок, действующих на анкерное крепление. Подбор и расчет анкерного крепления

А.6 Формирование рациональной конструктивно-силовой схемы светопрозрачной конструкции. Определение конструктивных параметров элементов каркаса, узлов опирания и элементов заполнения.

А.7 Разработка узловых решений  светопрозрачной конструкции (выполнение рабочей документации марки КМ).

А.8 Выполнение окончательных светотехнических, теплотехнических, прочностных и прочих расчётов спроектированной конструкции. Оформление документации.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Требования к отверстиям в стекле

Б.1. Стекло для фасадов может изготавливаться с различными отверстиями в зависимости от формы и размеров креплений.

Б.2. Диаметр отверстий или минимальный размер некруглых отверстий, наносимых на стекло, должен быть не менее, чем номинальная толщина стекла.

Б.3. При расположении отверстий на стекле должны выполняться следующие условия:

Б.3.1 расстояние от кромки стекла до кромки отверстия, как показано на рисунке Б.1, должно быть не менее чем две номинальных толщин стекла;

а – расстояние от кромки стекла до кромки отверстия

Рисунок Б.1 – Расстояние от кромки стекла до кромки отверстия

Б.3.2 расстояние между кромками двух отверстий, как показано на рисунке Б.2, должно быть не менее, чем удвоенная номинальная толщина стекла;

b – расстояние между кромками двух отверстий

Рисунок Б.2 – Расстояние между кромками двух отверстий

Б.3.3 расстояние от угла листа стекла до кромки отверстия, как показано на рисунке Б.3, должно быть не менее номинальной толщины стекла, увеличенной в шесть раз.

с – расстояние от угла листа стекла до кромки отверстия

d – номинальная толщина стекла

Рисунок Б.3 – Расстояние от угла листа стекла до кромки отверстия

Приложение В

(рекомендуемое)

Методика определения водопроницаемости фасадных систем и окон в натурных условиях

В.1 Сущность методики заключается в создании условий, имитирующих дождевое воздействие определенной интенсивности на объект испытаний, обнаружении и фиксации  мест протечки воды в этих условиях.

Методика предназначена для использования работниками испытательных центров (лабораторий), проводящих испытания (мониторинг) ограждающих конструкций зданий в натурных условиях.

В.2 Настоящая методика распространяется на наружные ограждающие конструкции (фасадные конструкции  и витражи), оконные и дверные блоки (далее – объекты испытаний), изготавливаемые из различных материалов и применяемые в зданиях разного назначения, и устанавливает порядок проведения проверки объектов испытаний на протечку воды в натурных условиях.

В.3 Оборудование, средства измерений и вспомогательные устройства

В.3.1 Для определения водопроницаемости объектов испытаний применяются следующие оборудование и устройства:

В.3.1.1 Переносное дождевальное устройство, представляющее собой металлическую гидравлическую насадку, присоединяемую к гибкому шлангу, снабженную клапаном для регулировки давления воды и форсункой для  ее распыления на поверхности объекта испытаний. Дождевальное устройство должно обеспечивать:

- диапазон регулировки давления воды  от 0 до 300 кПа;

- пропускную способность (расход воды) до 10 л/мин;

- площадь пролива (при расстоянии от сопла форсунки до поверхности объекта испытаний (300 ± 30) мм ) не менее 0,5 м2 ;

Общая масса насадки  (без шланга) не должна превышать  1,5 кг.

В.3.1.2 Термометр для измерения температуры воды с пределами измерения от 0 до плюс 50оС и погрешностью  ± 1оС по ГОСТ 112;

В.3.1.3 Манометр для определения давления воды с пределом измерения до 600 кПа класса 1,5 по ГОСТ 2405;

В.3.1.4  Линейка измерительная металлическая  до 1000 мм ± 1мм по   ГОСТ 427;

В.3.1.5  Рулетка измерительная до 5 м класса 3 по ГОСТ 7502;

В.3.1.6  Электрический фонарь;

В.3.1.7 Устройство фотоконтроля (фотоаппарат или фотокамера);

В.3.1.8  Водонепроницаемый костюм

В.3.2 Все применяемые средства измерений  должны иметь действующие свидетельства о поверке или сертификаты калибровки.

В.4    Подготовка к испытаниям

В.4.1  Перед началом проведения испытаний составляется программа испытаний, в которой определяются конкретные места пролива на объекте и их количество.

В.4.2 Подготавливают к работе оборудование, средства измерений и вспомогательные устройства, перечисленные в разделе 4, включая проверку их исправности.

В.4.3 Гибкий шланг, по которому подается вода к дождевальному устройству, подключают к ближайшему источнику водоснабжения, обеспечивающему требуемое давление 200-240 кПа.

В.4.4 Перед испытанием проводят пробное включение аппаратуры и при необходимости  корректируют заданное давление воды и расстояние до объекта.

В.5  Условия проведения испытаний

В.5.1 Испытания проводят в дневное время при достаточной освещенности объекта испытаний.

В.5.2  Температура  окружающего воздуха должна быть не менее плюс 5 оС.

В.5.3  Температура воды  для пролива должна  быть от плюс 6 до плюс 20оС.

В.5.4  Форсунка дождевального устройства  должна располагаться под углом  (90 ± 15)о  к поверхности объекта испытаний.

В.5.5 Давление воды в форсунке  должно  поддерживаться  в пределах 200…240 кПа в течение всего времени испытаний данного объекта.

В.5.6 Во время испытаний не допускается попадание атмосферной влаги на поверхность испытуемого объекта.

В.6 Проведение испытаний

В.6.1 Сопло форсунки дождевального устройства располагают  на расстоянии (300 ± 30) мм от поверхности выбранного участка объекта испытаний.

В.6.2 Включают подачу воды к дождевальному устройству.

В.6.3  Испытание проводят путем непрерывного пролива выбранного участка объекта в течение 5  минут, при этом форсунку  перемещают равномерно вперед и назад параллельно поверхности объекта, соблюдая требования  5.4  и  6.1.

В.6.4  Испытания проводят на объекте, начиная пролив с нижнего выбранного участка, затем переходят на следующие участки, расположенные выше, и на каждом начинают пролив снизу вверх.

В.6.5  Во время пролива участков наружной поверхности испытуемого объекта необходимо вести наблюдения за его внутренней поверхностью, определяя места протечек воды и отмечая их .

В.6.6 При обнаружении протечек производят фотосъемку обнаруженных мест и делают отметку в протоколе испытаний с указанием места и количества дефектов в испытанном объекте.

В.6.7  Если не было обнаружено протечек за 5 мин пролива выбранного участка, следует переходить на следующий участок объекта испытаний.

В.6.8 Рекомендуемая схема пролива на объекте приведена на рисункеВ.1.

В.7  Техника безопасности

В.7.1 Лица, осуществляющие испытания объектов, должны быть ознакомлены с соответствующими инструкциями по технике безопасности и соблюдать их при проведении испытаний.

В.7.2 Запрещается производить испытания в зоне действия монтажного крана и под захваткой, где  ведется монтаж.

В.7.3  При проведении испытаний объектов, расположенных выше второго этажа здания, проливка осуществляется с навесных площадок, люлек или телескопических подъемников с использованием страховочных приспособлений.

В.8  Оформление результатов испытаний

В.8.1 Результаты испытаний оформляют протоколом испытаний с приложением.

В протоколе указывают:

-	наименование испытательного центра (лаборатории), проводившего(ей) испытания;

-	наименование и юридический адрес организации-заказчика испытаний;

-	наименование и юридический адрес организации-изготовителя испытываемой продукции;

-	наименование испытываемой продукции и нормативного документа, регламентирующего требования к ее водонепроницаемости;

-	выводы о соответствии (несоответствии) объекта испытаний требованиям распространяющегося на него нормативного документа.

Протокол испытаний подписывает руководитель испытательного центра (лаборатории) или его заместитель. Подпись заверяется печатью испытательного центра.

В приложении к протоколу указывают дату проведения испытаний  и приводят данные результатов испытаний;

Приложение к протоколу испытаний подписывает лицо, непосредственно проводившее испытания.

Рисунок В.1 Схема пролива воды на объекте

Приложение Г

(рекомендуемое)

Методика определения динамической водонепроницаемости фасадных светопрозрачных конструкций

Г.1 Настоящая методика определяют динамическую водонепроницаемости фасадных светопрозрачных конструкций и их фрагментов, изготавливаемых из различных материалов и применяемых в зданиях различного назначения, в том числе высотных и уникальных.

Допускается применение метода, установленного в настоящем стандарте, для определения динамической водонепроницаемости оконных и дверных блоков, витражей и других светопрозрачных ограждающих конструкций.

Г.2 Сущность применяемого  метода инструментального и визуального  контроля характеристик

Г.2.1 Сущность метода заключается в установлении предела динамической водонепроницаемости испытуемого образца в условиях имитации сплошного дождевого воздействия на него определенным количеством воды в турбулентном потоке воздуха под разными углами определенной скорости при заданном перепаде давления между внутренними и наружными плоскостями.

Г.3 Применяемое оборудование и средства измерений

Г.3.1 Испытательный стенд для определения воздухопроницаемости, водопроницаемости, и сопротивления ветровой нагрузке ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений, способный поддерживать и быстро изменять давление воздуха до ± 700 Па во временном интервале от 1 с до 10 мин.

Г.3.2 Установка для создания турбулентного воздушного потока с заданными параметрами.

Г.3.3 Дождевальное устройство, позволяющее поддерживать во время испытания на всей поверхности образца сплошную водяную пленку. Пропускная способность дождевального устройства должна быть рассчитана из условия обеспечения подачи воды на 1 м2 контрольной поверхности образца 2+0,5 л в минуту.

Г.3.4 Регулятор расхода и счетчик воды с пропускной способностью более 3,0 м3/ч и порогом чувствительности не более 0,05 м3/ч.

Г.3.5 Измеритель влажности и температуры воздуха.

Г.3.6 Термометр для измерения температуры воды с пределом измерения 0-50 0С с погрешностью ±1 0С

Г.3.7 Электронный анемометр

Г.4 Подготовка образца к выполнению испытаний в лабораторных условиях

Г.4.1 Образец для испытания принимают по акту отбора образцов, оформленному в установленном порядке.

Г.4.2 Образец для испытания кондиционируют при температуре окружающего воздуха 20±3 0С и относительной влажности 50±5 % не менее трех суток.

Г.4.3 Образец для испытания, изготовленный в соответствии с проектной и технологической документацией, устанавливается в проем испытательного стенда в вертикальном положении с последующей герметизацией по периметру. Допускается проводить испытания образцов сложной геометрической формы, расположенных под углами к вертикальной плоскости при условии обеспечения герметичности конструкции и испытательного стенда.

Г.5 Проведение испытаний

Г.5.1 Образец для испытания устанавливают в проем испытательной камеры, так чтобы его внутренняя сторона была обращена внутрь камеры.

Г.5.2 Образец для испытания закрепляют в вертикальном (или дополнительно согласованном) положении  без перекосов и деформаций. Монтажные зазоры доуплотняют герметизирующими замазками (мастиками) или другими герметизирующими материалами.

Г.5.3 Все открывающиеся элементы образца для испытания открывают и закрывают пять раз, а затем оставляют в закрытом положении.

Г.5.4 Проверяют готовность испытательного оборудования и производят три положительных импульса давлением 700 Па или на 10% выше самого высокого испытательного давления Pmax. Самое высокое давление для каждого импульса должно быть достигнуто в пределах 1-3 с. Каждый импульс должен поддерживаться не менее 3 с.

Г.5.5 Перед началом испытания образец для испытания подвергается непрерывному дождеванию в течении 15 мин с постоянными импульсами положительного давления, где наибольшее значение является самым высоким испытательным давлением Pmax и самым низким значением равным 0,33× Pmax. Длительность каждого импульса составляет 5±1 с.

Г.5.6 Включить установку для создания турбулентного воздушного потока и отрегулировать скорость ветра в пределах 20 м/сна расстоянии 20 мм от конца воздуходува вдоль центральной оси.

Г.5.7 Расположить установку так чтобы расстояние между горизонтальной осью воздуховода и нижним краем образца для испытания составляло 0,3 ±0,05 м. Вертикальная ось воздуховода не должна быть менее 0,3 м от вертикального края образца для испытания.

Г.5.8 Установку для создания турбулентного воздушного потока перемещать от нижней горизонтальной оси к верхней со скоростью 2,5±0,5 м/мин. вверх.

Г.5.9 Различные способы дождевания и описание применяемого оборудования приведены на рисунках Г1-Г3.

Рисунок Г.1                   Рисунок Г. 2                       Г.3 Рисунок 3

Рисунки Г1-Г3.Варианты движения установки для создания турбулентного воздушного потока для разных конструкций

Г.5 Оформление результатов испытаний

Г.5.1 Результаты испытаний оформляют протоколом,в котором указывают:

- наименование и юридический адрес организации-заказчика испытаний;

- наименование и юридический адрес организации изготовителя испытываемой продукции;

- наименование испытываемой продукции и нормативного документа, регламентирующего требования к ее качеству;

- описание испытываемых образцов продукции: габаритные размеры, схема открывания, конструкция притворов, число рядов уплотняющих прокладок, наличие водосливных отверстий и др.;

- дату поступления образцов в испытательный центр;

- номер регистрации образцов в испытательном центре;

- информацию, необходимую для идентификации образца для испытания;

- программу и результаты испытаний;

- дату проведения испытаний;

- все протечки воды фиксируются в протоколе испытаний;

- подписи ответственных за проведение работ и испытаний лиц;

- другие данные по согласованию с заказчиком.

Рисунок Г.1 Схема расположения форсунок дождевальной установки

1  расстояние между форсунками

2  расстояние между форсунками и испытуемым бразцом для испытания

3  водяной трубопровод

4  форсунка

5  образец для испытания

6  дождевальная установка

7  водяная магистраль

Рисунок Г.2 Вариант размещения  установки создания турбулентного воздушного потока

1 вертикальная опора

2 испытуемый образец

3 дождевальная установка

4 осевой вентилятор

5 установка для создания турбулентного воздушного потока

6 горизонтальная опора

ПриложениеД
(справочное)

Схемы несущего каркаса светопрозрачных ограждающих конструкций

а) На относе от каркаса здания

б) В проеме стены

в) Между дисками перекрытия

1 - стойка; 2 - ригель; 3 - конструкции каркаса здания; 4 - кронштейн крепления; 5 - заполнение
Рисунок Д.1 Стоечно-ригельная конструкция

1 - силовая рама; 2 - конструкции каркаса здания; 3 - кронштейн крепления; 4 - заполнение

Рисунок Д.2 Модульная конструкция

1 - каркас фахверка; 2 - зажим; 3 - заполнение; 4 - конструкции каркаса здания

Рисунок Д.3 - Фахверковая конструкция

а) Вантовая конструкция на тросах

б) Вантовая конструкция из стержней

1 - вантовый силовой каркас; 2 - базовый кронштейн; 3 - болтовая опора; 4 - заполнение; 5 - конструкции каркаса здания; 6 - зажим

Рисунок Д.4 Вантовая конструкция

1 - зажим; 2 - заполнение; 3 - конструкции каркаса здания

Рисунок Д.5 Бескаркасная конструкция

1 - стойка; 2 - ригель; 3 - кронштейн крепления; 4 - конструкции каркаса здания; 5 - каркас фахверка; 6 - базовый кронштейн; 7 - болтовая опора; 8 - заполнение

Рисунок Д.6 Комбинированная конструкция
(стоечно-ригельная конструкция и фахверковая конструкция)

1 - наружный слой остекления; 2 - воздушная прослойка; 3 - внутренний слой остекления

Рисунок Д.7 Двойной фасад

1 -  уплотнительная прокладка; 2 – открывающийся элемент; 3 – стеклодержатель; 4 – герметик; 5 – косточка

Рисунок Д. 8 Стоечно – ригельный фасад со структурным остеклением

1 -  вертикальный видимый элемент крепления; 2 – горизонтальный видимый элемент крепления; 3 – стеклопакет; 4 – прижимная планка; 5 – декоративная накладка

Рисунок Д. 9 Стоечно – ригельный фасад с полуструктурным остеклением

1 -  уплотнитель стекла; 2 – стойка; 3 – ригель; 4 – термоизоляционная вставка; 5 – стеклопакет; 6 – декоративная накладка; 7 – подкладка под стеклопакет

Рисунок Д. 10 Стоечно – ригельный фасад рамного остекления

1 -  уплотнитель; 2 – стеклопакет; 3 – вертикальный видимый элемент крепления; 4 – горизонтальный видимый элемент крепления

Рисунок Д. 11 Модульный фасад структурного и полуструктурного остекленния

1 - силовой каркас; 2 - базовый кронштейн; 3 - болтовая опора; 4 - заполнение

Рисунок Д.12Механическое крепление заполнения болтовыми опорами

1 -  силовой каркас; 2 – заполнение; 3 – клей

Рисунок Д. 13 Клеевое крепление заполнения

1 -  уплотнитель стекла; 2 – рама; 3 – видимый элемент крепления

Рисунок Д. 14 Модульный фасад рамного остекления

Приложение Е

(рекомендуемое)

Методика определения индекса фактической изоляции воздушного шума R45о,w' и индекса изоляции транспортного шума RAтранс фасадных светопрозрачных систем

Е.1 Методика предназначена для использования работниками испытательных центров (лабораторий), проводящих испытания ограждающих конструкций зданий.

Е.2 Настоящая методика распространяется на наружные ограждающие конструкции (фасадные светопрозрачные конструкции и витражи), оконные блоки (далее – объекты испытаний), изготавливаемые из различных материалов и применяемые в зданиях разного назначения. Методика устанавливает правила определения индекса фактической звукоизоляции воздушного шума R45о,w' и индекса изоляции транспортного шума RAтранс объектов испытаний, используя измерения уровней звукового давления в частотном диапазоне со среднегеометрическими частотами от 50 Гц до 5000 Гц в реверберационных камерах объемами от 10 м3 до 250 м3.

Измеренная изоляция от воздушного шума является частотно зависимой величиной и должна быть преобразована в значения индексов звукоизоляции в соответствии с методом оценки по ГОСТ Р 56769.

Метод измерения использует громкоговоритель в качестве искусственного источника шума.

Е.3 Средства измерения

Е.3.1 Шумомер должен соответствовать требованиям для шумомеров класса 1 по ГОСТ 17187 для условий случайного падения звука.

Микрофон, используемый для измерений на поверхности испытуемого образца, должен иметь максимальный диаметр 13 мм.

Третьоктавные фильтры должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 8.714.

Средства измерения времени реверберации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО Р 53376.

Е.3.2 В начале и в конце каждой серии измерений и, по крайней мере, в начале и в конце каждого измерительного дня вся система измерения уровня звукового давления должна быть проверена с помощью калибратора, удовлетворяющего требованиям класса 0 или 1 по ГОСТ Р МЭК 60942. Уровень звукового давления, зарегистрированный при каждой калибровке, должен быть указан в документации. Без какой-либо дополнительной регулировки разность между показаниями двух последовательных проверок не должна превышать 0,5 дБ. Если это условие не выполняется, результаты измерений, полученные после предыдущей удовлетворительной калибровки, должны быть исключены.

Е.3.3 Средства измерений должны быть поверены в аккредитованной лаборатории не реже одного раза в два года, Поверку калибратора следует проводить не реже одного раза в год.

Е.4 Испытательная установка

Измерения следует проводить на испытательной установке, включающей реверберационную камеру,  удовлетворяющую требованиям к помещениям испытательной лаборатории по ГОСТ 27296 и ГОСТ Р ИСО 10140-5 с ослабленной звукопередачей по побочным путям. Испытуемый объект устанавливают в проем наружной стены реверберационной камеры. Реверберационную камеру называют  помещением приемника.

Громкоговоритель располагают снаружи помещения приемника в примыкающем к нему помещении, называемом помещением источника, или на открытой площадке. Направленность громкоговорителя в свободном поле в каждой третьоктавной полосе частот должна обеспечивать различия в уровнях звукового давления, измеренных на воображаемой поверхности того же размера и ориентации как испытуемый образец, менее 5 дБ. Для больших испытуемых образцов, имеющих один размер более 5 м., допускаются различия до 10 дБ, но это должно быть отражено в протоколе испытаний. Проверка годности громкоговорителя может быть выполнена также в соответствии с методикой ГОСТ Р 10140-5-2012 (подраздел Д.2 приложения Д).

Громкоговоритель должен создавать стационарное широкополосное звуковое поле с непрерывным спектром в измеряемом частотном диапазоне. Различия в уровнях звуковой мощности громкоговорителя в третьоктавных полосах, входящих в одну октаву, не должны превышать 6 дБ для октавной полосы со среднегеометрической частотой 125 Гц, 5 дБ для октавной полосы со среднегеометрической частотой 250 Гц и 4 децибела для более высокочастотных октавных полос.

Во всех рассматриваемых полосах частот уровень звуковой мощности  громкоговорителя должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить превышение уровня звукового давления в помещение приемника над уровнем фонового шума по крайней мере на 6 дБ.

Е.5 Частотный диапазон

Все величины должны быть измерены в третьоктавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800,1000,1250, 1600, 2000, 2500, 3150  Гц (процедура измерения по умолчанию).

При необходимости дополнительно выполняют измерения также в низкочастотном диапазоне в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 50, 63, 80 Гц и/или высокочастотном диапазоне в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 4000, 5000 Гц.

Е.6 Проведение измерений

Е.6.1 Общие положения

Измерения следует выполнять с источником шума (громкоговорителем), расположенным снаружи помещения приемника напротив испытуемого объекта. Выполняют измерения уровней звукового давления на наружной стороне поверхности испытуемого фасада и в помещении приемника при включенном источнике шума, а также измерения фонового шума в помещение приемника при выключенном источнике.

При выполнении процедуры измерения по умолчанию для измерения уровня звукового давления и фонового шума во всех полосах частота можно использовать несколько измерительных схем с применением: неподвижного микрофона; микрофона, вручную перемещаемого от одного положения до другого; набора неподвижных микрофонов; микрофона, непрерывно перемещаемого по определенной траектории механическим путем или вручную (сканирующего микрофона). Эти измерения проводят в центральной зоне помещения приемника в положениях, удаленных от границ помещения.

Для помещения приемника объемом, менее 25 м3 (при округлении вычисляемого объема с точностью до целого числа) в дополнение к процедуре по умолчанию требуется  выполнение дополнительных низкочастотных измерений уровня звукового давления как шума громкоговорителя, так и фонового шума в углах помещения приемника в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 50, 63 и 80 Гц, используя или неподвижный микрофон или микрофон, удерживаемый в руках.

Е.6.2 Измерения в помещении источника

Выбирают положение громкоговорителя и расстояния d до испытуемого элемента фасада так, чтобы изменение уровня звукового давления на испытуемом образце было минимально. Для этого  громкоговоритель должен быть помещен на полу. Расстояние r от громкоговорителя до центра испытуемого образца должно составлять, по крайней мере, 5 м (d > 3,5 m). Угол падения звука должен быть 45° ± 5° (см. рисунок Е.1)

1 – нормаль к фасаду, 2 – вертикальная плоскость, 3 – горизонтальная плоскость,

4 - громкоговоритель

Рисунок Е.1  Схема измерения

.

Определяют средний наружный уровень звуковой давления, L1,s, на поверхности испытуемого элемента фасада, выполняя измерения с микрофоном, закрепленным непосредственно на фактическом испытуемом элементе так, что его ось параллельна плоскости фасада и направлена вверх или вниз или располагается по нормаль к плоскости  испытуемого элемента. Расстояние от испытуемого элемента до центра мембраны микрофона должно быть не более 10 мм, если ось микрофона параллельна поверхности испытуемого элемента, и не более 3 мм, если ось микрофона нормальна поверхности испытуемого элемента.

Микрофон должен быть надежно закреплен на поверхности испытуемого элемента так, чтобы его положение не изменялось во время измерения.

Примечание -	Сильная, изоляционная лента обычно практична для временного, но безопасного закрепления микрофона.

Если измерения в помещениях источника и в помещении приемника выполняют одновременно микрофон, кабели и крепление не должны оказывать влияние на передачу звука испытуемым элементом.

При расположении источника на открытом пространстве следует использовать микрофоны со сферическими противоветровыми экранами.

Следует использовать минимум три и максимум десять неподвижных положений микрофона в зависимости от изменения уровня звуковом давления между различными положениями. Положения не должны образовывать регулярную сетку, и каждый набор положений микрофона должен быть распределен равномерно, но асимметрично вдоль измерительной поверхности. Рекомендуется начать с n положений микрофона, приняв n = 3. Если различие в уровне звукового давления между какими-либо двумя положениями в какой-либо частотной полосе окажется больше n дБ, увеличивают число положений микрофона, доходя до максимального значения, равного десяти. Если различие в уровнях звуковых давления будет более 10 дБ, это обстоятельство должно быть указано в отчете об измерении.

Средний наружный уровень звукового давления на испытательной поверхности определяют, используя формулу (Е.1).

|  | (Е.1) |
| --- | --- |

где L1, L2,…, Ln – уровни звукового давления в n положениях микрофона на поверхности испытуемого элемента фасада.

Е.6.3 Измерения в помещении приемника

Е.6.3.1 Процедура измерения по умолчанию и в высокочастотном диапазане

Измерения уровней звукового давления в помещении приемника и определение среднего уровня звукового давления, L2, в третьоктавных полосах частот выполняют по ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012 (подразделы 4.2 - 4.4).

Е.6.3.2 Измерение в низкочастотном диапазоне

Если помещение приемника имеет объем, менее 25 м3 (вычисленный с точностью до целого числа) в дополнение к процедуре по умолчанию выполняют измерения низкочастотном диапазоне в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 50, 63 и 80 Гц. Уровень звукового давления измеряют вблизи углов приемного помещения, чтобы определить угол с наиболее высоким уровнем в каждой третьоктавной полосе. Измерения выполняют при включенном громкоговорителе для определения углового уровня звукового давления, а также при выключенном громкоговорителе для определения уровня фонового шума.

Микрофоны располагают в углах помещения на расстоянии от 0,3 м до 0,4 м от каждой поверхности помещения, образующей угол (см. рис Е.2)

1 – стена, 2 – потолок

Рисунок Е.2 – Пример расположения микрофона в углу помещения

Примечание – Расстояние от каждой поверхности, образующей угол, не должно быть одинаковым. Например, для одной поверхности оно может быть принято равным 0,3 м, для другой – 0,35 м, для третьей – 0,4 м.

Измерения должны быть выполнены минимум для четырех углов, используя неподвижный или удерживаемый в руках микрофон. Два угла должны быть на уровне пола и два угла - на уровне потолка. Эти углы могут быть как около стены с испытуемым элементом, так и вне ее.

Время усреднения для каждой позиции микрофона должно быть не менее 15 с.

Из набора измеренных в углах уровней звукового давления для каждой третьоктавной полосы со среднегеометрическими частотами 50, 63 и 80 Гц определяют наибольшие уровни звукового давления, которые обозначают L2,Corner.

Примечание - Для каждой третьоктавной полосы со среднегеометрическими частотами 50, 63 и 80 Гц значения L2,Corner могут быть связаны с разными углами помещения.

Средний по энергии низкочастотный уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 50, 63 и 80 Гц вычисляют по значениям L2, определенным в процедуре по умолчанию и L2,Corner, полученного при выполнении измерений в низкочастотном диапазоне, по формуле (Е.2)

| . | (Е.2) |
| --- | --- |

Е.6.3.3 Коррекция на фоновый шум

Для процедуры по умолчанию, измерений в низкочастотном и высокочастотном диапазонах процедуры, уровень фонового шума должен быть, по крайней мере, на 6 дБ (предпочтительно на 10 дБ) ниже суммарного уровня сигнала и фонового шума для каждой измерительной частотной полосы. Если разность уровней меньше 10 дБ, но больше 6 дБ, коррекцию к среднему по энергии уровню звукового давления и угловому уровню звукового давления вычисляют по формуле (Е.3)

| , | (Е.3) |
| --- | --- |

где L2	-  корректированный уровень сигнала, дБ;

Lsb	- суммарный уровень сигнала и фонового шума, дБ;

Lb	- уровень фонового шума, дБ .

Значения Lsb и Lb должны быть уменьшены до одного десятичного разряда перед использованием в формуле (Е.3). Это получают, принимая в значении XX,XYZZZ … округление до XX,X, если Y - меньше 5 и к XX,X + 0,1, если Y равен или больше 5.

Если разность уровней меньше или равно 6 дБ в какой-либо полосе частот, принимают коррекцию, равной 1,3 дБ и принимают L2 = Lsb – 1,3, дБ. Для каждой частотной полосы, где это имеет место для процедуры по умолчанию и/или низкочастотной процедуры в отчете должно быть ясно указано, что принята коррекция 1,3 дБ и что полученное значение является пределом измерения.

Е.7 Определение фактической звукоизоляции элемента фасада

Фактическую звукоизоляцию R45о' в рассматриваемых полосах частот рассчитывают по формуле (Е.4)

| R45о'=R1s-L2+10lgSA-1,5, | (Е.4) |
| --- | --- |

где S - площадь испытуемого элемента, м2;

A – эквивалентная площадь звукопоглощения приемного помещения, м2.

Эквивалентную площадь звукопоглощения приемного помещения определяют по ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012 (подраздел 4.6).

Е.8 Индекс фактической изоляции воздушного шума R45о,w', оценивают по значениям R45о' по ГОСТ Р 56769.

Е.9 Индекс изоляции транспортного шума (звукоизоляцию окна) RAтранс  вычисляют как сумму R45о' и члена спектральной адаптации Ctr, определяемого по ГОСТ Р 56769.

Библиография

[1] Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

[2] Закон Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

[3] Закон Российской Федерации от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[4] Закон Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

[5]Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

[6] МДС 31-8.2002 Рекомендации по проектированию и устройству фонарей для естественного освещения помещений

[7] СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий сооружений, и промышленных коммуникаций

[8] EN 13050: 2011 Лабораторные испытания по определению динамической водонепроницаемости  ограждающих конструкций.

[9] СН 481-75 Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов

__________________________________________________________________________________________

УДК 																					ОКС 91.040.99

Ключевые слова: светопрозрачные фасадные конструкции, светопрозрачное заполнение и т.д.

___________________________________________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ

| АО «НИЦ «Строительство» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель разработки |  | Генеральный директор |  |  |  |  | А.В. Кузьмин |

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

| АО «ЦНИИПромзданий» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель темы |  | Генеральный директор |  |  |  |  | В.В. Гранев |
| Руководитель разработки |  | Начальник ОКС №3 |  |  |  |  | К.В. Авдеев |

Издание официальное

Свод правил

СП ХХХ.ХХХХХХ.2016

Конструкции фасадные светопрозрачные зданий и сооружений.

правила проектирования

Подготовлено к изданию ФАУ «ФЦС»

Тел. (495) 930-64-69; (495) 930-96-11; (495) 930-09-14

Формат 60×841/8. Тираж 280экз. Заказ № 544/12 .

Отпечатано в ООО «Аналитик»

г. Москва, Ленинградское ш., д. 18

http://ppr48.ru/services/ppr-work-facades

ppr48.ru